FILTR PRZECIWPYŁOWY FS-ZI28 P2 R

Kategoria: Filtry przeciwpyłowe

Klasa: P2

NDS: 12 x NDS

Norma: EN 143:2000 ; EN 143:2000/A1:2006

Certyfikat: wydany przez CIOP PIB zgodny z UE 2016/425

Spełniają wymagania

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425

z dnia 9 marca 2016

w sprawie środków ochrony indywidualnej.

Filtry posiadają warstwę specjalnej włókniny z węglem aktywnym. Dzięki niej mogą być stosowane w środowiskach, gdzie występują nieprzyjemne zapachy.

Zastosowanie:

Przeznaczone są do ochrony układu oddechowego - po skompletowaniu z półmaskami 3M serii 6000 i 7500 - przed aerozolami z cząstek stałych lub aerozolami na bazie wody (pył, dym) oraz aerozolami z ciekłą fazą rozproszoną (mgły), o ile stężenie fazy rozproszonej aerozolu nie przekracza 12 x NDS. Dodatkowo filtry FS-ZI28 P2 R dzięki zastosowanej w nich warstwie sorpcyjnej zawierającej węgiel aktywny są przeznaczone do ochrony układu oddechowego przed parami organicznymi poniżej NDS.

Dodatkowe zalety:

Mocowane do części twarzowej za pomocą systemu bagnetowego. Można je łączyć z pochłaniaczami 3M serii 6000 stosując łącznik 3M-502. Zapewniają skuteczność filtracji na poziomie minimum 94%. Są lekkie i zapewniają wysoki komfort użytkowania.

Skład:

Konstrukcja filtra:
- Igłowana włóknina poliestrowa
- Włóknina polipropylenowa typu melt blown
- Włóknina z węgla aktywnego
- Włóknina osłonowa
Elementy dodatkowe:
- Złącze bagnetowe